Приложение II.13

к ППССЗ  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материаловедение

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины | 24 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 26 |

1 паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОй ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, входящей в укрупненную группу специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области технического обслуживания и ремонта автомобилей  при наличии среднего  общего образования.

- 11442 «Водитель автомобиля»

- 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей»

Опыт работы не требуется.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:

входит в  профессиональный учебный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;

- выбирать способы соединения материалов;

- обрабатывать детали из основных материалов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- строение и свойства машиностроительных материалов;

- методы оценки свойств машиностроительных материалов;

- области применения материалов;

- классификацию и маркировку основных материалов;

- методы защиты от коррозии;

- способы обработки материалов.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося___120__часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __80__ часов;

самостоятельной работы обучающегося __40____ часов.

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 26 |
| практические занятия | 2 |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| подготовка к практическим занятиям и контрольным работам | 14 |
| подготовка к тестированию | 2 |
| подготовка реферата | 2 |
| подготовка презентации | 6 |
| домашняя работа | 16 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:   Материаловедение

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Основы материаловедения |  | 38 |  |
| Тема 1.1 Производство черных и цветных металлов | Содержание учебного материала 1 Понятие «материаловедение». Роль отечественной науки в развитии металловедения. Классификация металлов, их физические свойства. Производство чугуна. Продукты доменного производства. 2 Технологическая схема сталеплавильного производства. Производство стали конвертерным способом. Выплавка стали в мартеновских и электропечах. Разливка стали и получение слитков. Производство меди и алюминия. Производство титана и магния | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы | 1 |  |
| Тема 1.2 Строение, свойства и способы испытания металлов | Содержание учебного материала 1 Кристаллическое строение металлов. Кривые нагревания и охлаждения металлов. Понятие «критические точки». Аллотропические превращения в металлах. Основные свойства металлов, их значение при выборе сплавов для изготовления деталей машин. Упругая и пластическая деформация. Факторы, определяющие характер разрушения. Испытание металлов на растяжение, на твердость, ударную вязкость. Краткие сведения о технологических испытаниях металлов. Современные физико-химические методы анализа металлов и сплавов: макроанализ, микроанализ, рентгенографический анализ. Магнитная и ультразвуковая дефектология. Применение радиоактивных изотопов. Дилатометрический метод. Методы исследования внутреннего строения металлов | 2 | 2 |
|  | Практические занятия Испытание металлов на твердость Испытание металлов на ударную вязкость | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов практических занятий, подготовка к их защите | 2 |  |
| Тема 1.3 Основные положения теории сплавов | Содержание учебного материала 1 Понятие о сплаве. Типы сплавов: твердый раствор, химическое соединение, механическая смесь. Понятие о диаграмме состояния сплавов. Условия и методика построения диаграмм состояния. Критические точки превращения в сплавах. Диаграммы состояния сплавов, образующие неограниченные и ограниченные твердые растворы. Диаграммы состояния сплавов, образующих механические смеси, химические соединения, испытывающих полиморфные превращения. Связь между свойствами сплавов и типом диаграмм состояния. Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Упрощенная диаграмма состояния «железо- цементит», ее анализ. Определение критических точек сталей и чугунов по диаграмме. Деление железоуглеродистых сплавов на стали и чугун | 2 | 2 |
|  | Практические занятия Изучение микроструктуры сталей Изучение микроструктуры чугунов Изучение микроструктуры цветных сплавов Провести анализ сплавов содержащих определенную концентрацию углерода по диаграмме «железо-цементит» с описанием процессов, происходящих при медленном охлаждении | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов практических занятий, подготовка к их защите. | 4 |  |
| Тема 1.4 Основы термической обработки металлов и сплавов | Содержание учебного материала 1 Классификация видов термической обработки. Превращения в металлах при нагреве. Образование аустенита. Диффузионные превращения аустенита при охлаждении стали. Мартенситное превращение аустенита. Сущность отжига I и II рода, назначение. Нормализация. Виды закалки; охлаждающие среды. Отпуск, виды. Обработка стали холодом. Старение | 2 | 2 |
|  | Практические занятия Закалка углеродистой стали Отпуск углеродистой стали | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов практических занятий, подготовка к их защите | 2 |  |
| Тема 1.5 Поверхностное упрочнение стальных деталей | Содержание учебного материала 1 Поверхностная закалка с индукционным нагревом ТВЧ, с газопламенным нагревом. Стали подвергаемые поверхностной закалке. Процессы, происходящие при химико-термической обработке. Цементация стали. Азотирование стали. Цианирование стали. Диффузионная металлизация, ее сущность, виды. Достоинства и недостатки ХТО. Сплавы подвергаемые ХТО. Упрочнение поверхностным пластическим деформированием | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к тестированию по темам 1.1 – 1.4 | 1 |  |
| Раздел 2 Материалы, приме-няемые в машино-строении |  | 37 |  |
| Тема 2.1 Углеродистые стали | Содержание учебного материала 1 Классификация сталей. Влияние содержания углерода и постоянных примесей на свойства углеродистых сталей. Углеродистые конструкционные стали, их маркировка по ГОСТу, свойства и применение. Инструментальные углеродистые стали, их маркировка по ГОСТу, свойства, область применения | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка презентации Тематика внеаудиторной работы Область применения углеродистых конструкционных и инструментальных углеродистых сталей | 2 |  |
| Тема 2.2 Чугуны | Содержание учебного материала 1 Классификация чугунов. Влияние постоянных примесей на свойства и структуру чугуна Серый чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Ковкий чугун. Методы получения ковкого чугуна. Его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Высокопрочный чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Антифрикционные чугуны, маркировка, и применение | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка презентации Тематика внеаудиторной работы Белый чугун. Его структура, свойства, применение | 2 |  |
| Тема 2.3 Легированные стали | Содержание учебного материала 1 Конструкционные легированные стали, их свойства, состав, маркировка по ГОСТу, применение. Инструментальные легированные стали, их состав, свойства, маркировка по ГОСТу. Стали и сплавы с особыми свойствами, маркировка по ГОСТу, применение | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка реферата Тематика внеаудиторной работы Влияние легирующих элементов на свойства сталей | 2 |  |
| Тема 2.4 Порошковые материалы | Содержание учебного материала 1Твердые металлокерамические сплавы типа ВК, ТК, ТТК. Методы их получения, свойства, маркировка по ГОСТу, применение. Литые твердые сплавы, маркировка, применение. Конструкционные порошковые материалы, свойства, маркировка, применение | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка презентации Тематика внеаудиторной работы Применение конструкционных порошковых материалов | 2 |  |
| Тема 2.5 Сплавы цветных металлов | Содержание учебного материала 1 Медь и ее сплавы: латуни и бронзы. Маркировка по ГОСТу. Применение латуней и бронз. Алюминий и его сплавы. Классификация алюминиевых сплавов. Свойства, маркировка по ГОСТу и применение сплавов на основе алюминия, обрабатываемых давлением, и литейных. Антифрикционные сплавы на оловянной, цинковой и свинцовой основах. Маркировка антифрикционных сплавов по ГОСТу, свойства и применение. Титан и его сплавы, маркировка по ГОСТУ. Применение титановых стлавов. Применение магния и сплавов на его основе | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы Тематика внеаудиторной работы Основные свойства меди и алюминия | 1 |  |
| Тема 2.6 Композиционные материалы | Содержание учебного материала 1 Композиционные материалы с металлической матрицей. Их свойства, применение. Способы их получения. Композиционные материалы с неметаллической матрицей. Состав, классификация. Перспективы развития композиционных материалов | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка презентации Тематика внеаудиторной работы Применение композиционных материалов | 2 |  |
| Тема 2.7 Неметаллические материалы | Содержание учебного материала 1 Состав и общие свойства пластмасс. Термопластичные пластмассы: свойства и применение. Термореактивные пластмассы: свойства и применение | 6 | 2 |
|  | 2 Резины: общие сведения, состав, свойства и применение. Клеящие материалы и герметики: свойства и применение. Лакокрасочные материалы: состав, свойства и применение |  | 2 |
|  | 3 Стекло: состав, виды, свойства и применение. Ситаллы: свойства и применение. Керамические материалы: состав, свойства и применение |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка презентации Тематика внеаудиторной работы Достоинства и недостатки пластмасс Обозначение лакокрасочных материалов Керамические материалы в автомобилестроении | 3 |  |
| Тема 2.8 Коррозия металлов и меры борьбы с ней | Содержание учебного материала 1 Сущность процесса коррозии. Виды коррозии: химическая и электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. Экономический ущерб от коррозии | 1 | 2 |
|  | Контрольная работа | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к контрольной работе по темам 2.1 – 2.8 | 1 |  |
| Раздел 3 Покрытия в машиностроении |  | 3 |  |
| Тема 3.1 Общая характеристика покрытий и способов их нанесения | Содержание учебного материала 1 Роль покрытий в машиностроении. Основные требования предъявляемые к покрытиям. Способы нанесения покрытий. Металлические и неметаллические покрытия | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы Тематика внеаудиторной работы Нанесение покрытий в автомобилестроении | 1 |  |
| Раздел 4 Литейное производство |  | 4 |  |
| Тема 4.1 Изготовление отливок в песчаных формах. Специальные способы литья | Содержание учебного материала 1 Назначение и сущность литейного производства. Краткие сведения о технологии получения отливок в разовых формах. Модели и их назначение. Назначение стержней. Формовочные материалы и стержневые смеси. Литниковая система и ее назначение. Технология ручной и машинной формовки. Требования, предъявляемые к литейным сплавам. Краткие сведения о технологии литья: в металлические формы (кокиль), центробежного литья, литья под давлением, литья по выплавляемым моделям, литья в оболочковые формы, литья по газифицируемым моделям. Достоинства и недостатки каждого вида литья, и область их применения. Перспективы развития литейного производства. Примеры литых деталей в автомобилестроении и дорожной технике | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка презентации Тематика внеаудиторной работы Примеры литых деталей в автомобиле | 2 |  |
| Раздел 5 Обработка металлов давлением |  | 3 |  |
| Тема 5.1 Прокатка, прессование, волочение. Ковка и штамповка | Содержание учебного материала 1 Физическая сущность пластической деформации и факторы, влияющие на пластичность металла. Понятие о наклепе, возврате, рекристаллизации. Влияние холодной и горячей пластической деформации на структуру и свойства металла.Температурный интервал горячей обработки давлением. Перегрев и пережог. Нагревательные печи и электронагревательные устройства. Способы прокатки металлов. Сортамент прокатного производства. Классификация прокатных станов. Волочение, его сущность, назначение, виды волочительных станков. Прессование, его сущность, виды, назначение. Ковка. Сущность технологического процесса. Основные операции, инструменты и оборудование. Достоинства и недостатки. Область применения. Горячая и холодная штамповка. Сущность технологических процессов. Основные операции, приспособления, оборудование. Достоинства и недостатки. Обработка давлением в условиях сверхпластичности | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы Тематика внеаудиторной работы Оборудование для прессования | 1 |  |
| Раздел 6 Сварка, резка, пайка и наплавка металлов |  | 13 |  |
| Тема 6.1 Общие сведения о сварке. Электродуговая сварка и резка. Электроконтактная сварка | Содержание учебного материала 1 Сущность сварки. Достоинства и недостатки процесса сварки. Типы сварочных соединений и швов. Требования, предъявляемые к качеству сварочного шва. Контроль сварочных соединений.Перспективы развития сварочных технологий. Понятие об электрической дуге. Сущность электродуговой сварки. Приоритет русских ученых В.В. Петрова, Н.Н. Бенардоса и Н.Г. Славянова в открытии, разработке, использовании электродуговой сварки. Краткие сведения о сварочном оборудовании, на постоянном и переменном токе. Сварочная проволока и электроды для электродуговой сварки. Краткие сведения о других видах дуговой сварки: под слоем флюса, в среде защитных газов, электрошлаковой. Техника безопасности при электродуговой сварке. Электродуговая резка металлов и ее особенности. Область применения электродуговой сварки в автотранспортных организациях. Сущность электроконтактной сварки и ее виды. Стыковая электроконтактная сварка, виды, назначение. Точечная сварка, сущность, область применения. Шовная (роликовая) сварка, ее сущность, назначение. Понятие о циклограммах стыковой, точечной и шовной сварок. Достоинства и недостатки электроконтактной сварки | 1 | 2 |
|  | Практические занятия Изучение оборудования для проведения сварочных работ Изучение технологии проведения сварочных работ | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов практических занятий, подготовка к их защите | 2 |  |
| Тема 6.2 Газовая сварка и резка | Содержание учебного материала 1 Сущность газовой сварки. Газы, применяемые для сварки и резки. Сварочное пламя и его структура. Аппаратура для газовой сварки: баллоны, горелки, вентили, редукторы, ацетиленовые генераторы. Краткие сведения о технологии газовой сварки. Применение газовой сварки при ремонте деталей. Газовая резка: сущность, оборудование, технологии | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы Тематика внеаудиторной работы Правила техники безопасности при газовой сварке и резке | 1 |  |
| Тема 6.3 Прочие способы сварки. Пайка металлов | Содержание учебного материала 1 Общие сведения о специальных видах сварки давлением: холодной сварке, ультразвуковой сварке, сварке взрывом, диффузионной сварке. Область применения. Общие сведения о плазменной сварке, лазерной и электронно-лучевой. Область применения. Сварка трением Сущность процесса пайки металлов. Мягкие припои, их состав, марки по ГОСТу. Флюсы, применяемые при пайке мягкими припоями. Принадлежности для пайки металлов. Технология пайки мягкими припоями. Твердые припои. Состав и марки твердых припоев по ГОСТу. Флюсы | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы Тематика внеаудиторной работы Технология пайки твердыми припоями | 1 |  |
| Тема 6.4 Восстановление и упрочнение деталей наплавкой | Содержание учебного материала 1 Сущность и назначение механизированной наплавки металлов. Автоматическая наплавка металлов под слоем флюса. Вибродуговая наплавка, ее сущность и назначение. Металлизация, ее сущность и назначение. Плазменная наплавка. Наплавка порошковыми проволоками | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к тестированию по темам 6.1 – 6.4 | 1 |  |
| Раздел 7 Обработка металлов резанием |  | 22 |  |
| Тема 7.1 Элементы резания металлов и геометрия резцов | Содержание учебного материала 1 Понятие о процессе резания. Движения при резании металлов. Классификация основных способов обработки металлов резанием в зависимости от характера главного движения и движения подачи. Элементы резания: глубина резания, подача, и скорость резания. Основные части и конструктивные элементы токарного проходного резца. Основные углы токарного резца, их влияние на процесс резания. Классификация токарных резцов | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие Измерение углов токарных резцов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчета практического занятия, подготовка к защите | 1 |  |
| Тема 7.2 Понятие о режимах резания. Классификация металлорежущих станков | Содержание учебного материала 1 Физические основы процесса резания металлов. Силы, действующие на резец при резании. Теплообразование при резании. Стойкость инструментов, пути ее повышения. Исходные данные и порядок определения оптимальных режимов резания. Определение машинного времени при точении. Понятие о высокопроизводительных методах резания. Классификация металлорежущих станков по технологическим, конструктивным и групповым признакам, по точности и степени специализации. Система нумерации станков. Условные обозначения кинематических пар и деталей узлов станка | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к контрольной работе Тематика внеаудиторной работы Обрабатываемость материалов | 1 |  |
| Тема 7.3 Станки токарной группы. Сверлильные и расточные станки | Содержание учебного материала 1 Общее назначение станков токарной группы. Универсальные приспособления для токарных станков. Работы, выполняемые на токарно-винторезных станках. Особенности процессов и элементы режима резания при сверлении, зенкеровании и развертывании. Классификация сверл, зенкеров и разверток, их назначение. Работы, выполняемые на сверлильных и расточных станках. Основные узлы токарно-винторезных станков | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие Настройка токарно-винторезного станка 1К62 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к практическому занятию с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчета практического занятия, подготовка к защите | 1 |  |
| Тема 7.4 Фрезерование и шлифование | Содержание учебного материала 1 Особенности процесса фрезерования. Схемы фрезерования. Классификация фрез по конструкции и технологическим признакам. Схемы шлифования. Работы, выполняемые на кругло-шлифовальных станках. Притирочные и доводочные работы. Краткие сведения о работе хонинговальных станков | 1 | 2 |
|  | Практические занятия Устройство и назначение фрезерных станков, обработка заготовок Устройство и назначение хонинговальных станков, обработка заготовок | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы, подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов практических занятий, подготовка к их защите | 3 |  |
| Тема 7.5 Строгальные, долбежные и протяжные станки | Содержание учебного материала 1 Сущность и область применения строгальных станков, применение долбежных станков. Работы, выполняемые на строгальных и долбежных станках. Общие сведения о процессе протягивания, его назначение. Работы, выполняемые на протяжных станках. Виды протяжек | 2 | 2 |
| Тема 7.6 Понятие об электрических способах обработки металлов | Содержание учебного материала 1 Схемы, материал. Сравнительная характеристика электрических методов обработки металлов. Понятие об анодно-механической и ультразвуковой обработке металлов. Сущность электрохимического полирования. Применение электрических способов обработки металлов в ремонтном производстве | 1 |  |
|  | Контрольная работа | 1 |  |
| Всего: Аудиторные Самостоятельная работа | 120 80 40 |  |

# 3  условия реализации программы дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины «Материаловедение» требуется следующее материально-техническое обеспечение выполнения практических работ:

- рабочее место преподавателя;

- методические указания и задания для выполнения практических работ;

-образцы металлов (сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов);

- образцы неметаллических материалов;

- прибор для измерения углов токарных резцов;

- образцы инструментов для обработки металлов резанием.

# 3.2  Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В. Материаловедение для автомехаников. – Ростов н/Д: Феникс, 2002

- Солнцев Ю.В. Материаловедение: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования / Ю.П.Солнцев, С.А.Вологжанина.- 3-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.

- Дриц М.Б., Леонтьев М.А. Технология конструкционных материалов. – М.: Высшая школа, 1990

- Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учебник для студ.учреждений сред.проф.образования / Александр Александрович Черепахин. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.

Дополнительные источники:

- Стуканов В.А. Материаловедение: учебное пособие – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011.

- Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: Учебник. – 4-е изд. – М.; Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кo», 2009

- Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебное пособие/Ю.Т.Чумаченко.- Изд.5-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.

- http://techno.x51.ru                 Раздел: что такое… (сварка)

- mt2.bmstu.ru                           Раздел: Техническая библиотека

- www.ural-metal.info                  Разделы: ГОСТы, Марки стали, Сталь и сплавы.

- www.splav.kharkov.com         Разделы: ГОСТы, Материалы, Аналоги

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения и защиты практических занятий, контрольных работ, тестирования, выполнения индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| умения: выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; выбирать способы соединения материалов; обрабатывать детали из основных материалов; | Экспертная оценка на практических занятиях |
| знания: строения и свойств машиностроительных материалов; методов оценки свойств машиностроительных материалов; области применения материалов; классификации и маркировки основных материалов; методов защиты от коррозии; способов обработки материалов | Тестирование Контрольные работы Презентации |